Veličiny popisující elastické vlastnosti izotropního tělesa a převody mezi nimi

(K,E)         (K,λ)        (K,G)            (K,ν)             (E,G)           (E,ν)            (λ,G)          (λ,ν)

E = Youngův modul pružnosti, E = σ11/ e11 (podíl napětí a deformace při tahu) Rychlost šíření podélného vlnění v některých 1D pevných látkách (např. kovové dlouhé dráty) je

λ = 1. Laméův koeficient

μ = G = 2. Laméův koeficient = modul pružnosti ve smyku = střihový modul (shear modulus):

G = (F/A)/(Δx/l) – viz obrázek , rychlost šíření příčného vlnění po zemětřesení (tzv. S-vln) je typicky udáváno vztahem  , rychlost šíření podélného vlnění v 3D pevných látkách (v případě zemětřesní tzv. P-vln) je

K = modul objemové pružnosti = objemový modul (bulk modulus, někdy značeno B),

K = -V*dp/dV, kde p je tlak a V objem. Rychlost zvuku v kapalině : , kde ρ je hustota

ν = Poissonův poměr = Poissonovo číslo, v = e22 /e11 (poměr příčného zkrácení ku prodloužení při tahu)

Podíl B/G = tzv. Pughův podíl (Pugh ratio) určuje míru křehkosti/houževnatosti (brittle-ductile) izotropního materiálu, pod 1,75 křehký, nad houževnatý.