Veličiny popisující elastické vlastnosti izotropního tělesa a převody mezi nimi

(K,E)         (K,λ)        (K,G)            (K,ν)             (E,G)           (E,ν)            (λ,G)          (λ,ν)

E = Youngův modul pružnosti, E = σ11/ e11 (podíl napětí a deformace při tahu)

λ = 1. Laméův koeficient

μ = G = 2. Laméův koeficient = modul pružnosti ve smyku = střihový modul (shear modulus):

G = (F/A)/(Δx/l) – viz obrázek

K = modul objemové pružnosti = objemový modul (bulk modulus, někdy značeno B),

K = -V*dp/dV, kde p je tlak a V objem. Rychlost zvuku (v kapalině): v =√K/ρ, kde ρ je hustota

ν = Poissonův poměr = Poissonovo číslo, v = e22 /e11 (poměr příčného zkrácení ku prodloužení při tahu)