Řešené příklady – pevné látky

- Určete, v jakém podílu jsou hustoty alfa železa a gama železa, víte-li, že alfa železo (termodynamicky stabilní fáze do 910 (C) krystalizuje v plošně centrované kubické mřížce s mřížkovým parametrem zatímco gama železo (termodynamicky stabilní fáze v rozmezí 910 (C – 1394 (C) krystalizuje v objemově centrované kubické mřížce s mřížkovým parametrem

ŘEŠENÍ: Plošně centrovaná kubická mřížka má 4 atomy na jednu elementární buňku (osm ve vrcholech krychle započteno po jedné osmině a šest ve středech stěn započteno po jedné polovině), zatímco objemová centrovaná má 2 atomy na buňku (osm ve vrcholech po jedné osmině a atom uprostřed započtený celý). Platí tedy, že  Nyní již  stačí vypočítat požadovaný podíl dosazením do vzorce pro hustoty pomocí mřížkových parametrů , počtu atomů v buňce p, molární hmotnosti  a Avogadrovy konstanty  Molární hmotnost a Avogadrova konstanta se zkrátí (pro obě fáze železa jde o stejné hodnoty a získáme výsledek:

Je vidět, že hustota obou fází je velmi podobná.

- Určete, v jakém poměru  jsou délky hran krychlové mřížky u delta plutonia a epsilon plutonia, víte-li, že delta fáze krystalizuje v kubické plošně centrované mřížce a její hustota je zatímco epsilon fáze krystalizuje v kubické objemově centrované mřížce a její hustota je

ŘEŠENÍ: Jako v minulém příkladu vyjdeme z toho, že  plošně centrovaná má 4 atomy na buňku a prostorově centrovaná 2 atomy na buňku. Tj.  Poměr délek hran krychle (mřížkových parametrů) určíme opět ze vztahu dávajícího do souvislosti hustotu, mřížkový parametr, počet atomů na buňku, molární hmotnost a Avogadrovu konstantu. Tento vztah použijeme úpravě pro mřížkový parametr, molární hmotnost a Avogadrova konstanta se zkrátí. Platí:

Poměr mřížkových parametrů je cca 1,275.