Řešené příklady – pevné látky

- Určete, v jakém podílu jsou hustoty alfa železa a gama železa, víte-li, že alfa železo (termodynamicky stabilní fáze do 910 (C) krystalizuje v plošně centrované kubické mřížce s mřížkovým parametrem zatímco gama železo (termodynamicky stabilní fáze v rozmezí 910 (C – 1394 (C) krystalizuje v objemově centrované kubické mřížce s mřížkovým parametrem

ŘEŠENÍ: Plošně centrovaná kubická mřížka má 4 atomy na jednu elementární buňku (osm ve vrcholech krychle započteno po jedné osmině a šest ve středech stěn započteno po jedné polovině), zatímco objemová centrovaná má 2 atomy na buňku (osm ve vrcholech po jedné osmině a atom uprostřed započtený celý). Platí tedy, že  Nyní již  stačí vypočítat požadovaný podíl dosazením do vzorce pro hustoty pomocí mřížkových parametrů , počtu atomů v buňce p, molární hmotnosti  a Avogadrovy konstanty  Molární hmotnost a Avogadrova konstanta se zkrátí (pro obě fáze železa jde o stejné hodnoty a získáme výsledek:

Je vidět, že hustota obou fází je velmi podobná.

- Určete, v jakém poměru  jsou délky hran krychlové mřížky u delta plutonia a epsilon plutonia, víte-li, že delta fáze krystalizuje v kubické plošně centrované mřížce a její hustota je zatímco epsilon fáze krystalizuje v kubické objemově centrované mřížce a její hustota je

ŘEŠENÍ: Jako v minulém příkladu vyjdeme z toho, že  plošně centrovaná má 4 atomy na buňku a prostorově centrovaná 2 atomy na buňku. Tj.  Poměr délek hran krychle (mřížkových parametrů) určíme opět ze vztahu dávajícího do souvislosti hustotu, mřížkový parametr, počet atomů na buňku, molární hmotnost a Avogadrovu konstantu. Tento vztah použijeme úpravě pro mřížkový parametr, molární hmotnost a Avogadrrova konstanta se zkrátí. Platí:

Poměr mřížkových parametrů je cca 1,275.

- Ocelový drát byl při teplotě  upevněn mezi dvě pevné svorky. Teplota prostředí byla . Pevnost oceli je  Youngův modul pružnosti pro ocel je  a součinitel délkové roztažnosti oceli je

a) Přetrhne se drát dříve, než vychladne na teplotu prostředí?

b) Při jaké nejvyšší teplotě smí být drát napnut mezi svorky, aby se při chladnutí na teplotu okolí nepřetrhl?

Předpokládejte, že deformace je až do meze pevnosti pružná a platí pro ni Hookův zákon .

ŘEŠENÍ: a) Při ochlazování má drát tendenci se zkracovat, což však vzhledem k jeho upevnění mezi pevné svorky není možné. Důsledkem toho dochází s klesající teplotou k postupnému zvětšování normálového napětí v drátu, jež je v souladu s Hookovým zákonem pro pružné deformace úměrné relativnímu zkrácení drátu , k němuž by došlo, kdyby drát nebyl upevněn. Toto napětí závisí na teplotě drátu  vztahem

kde  je Youngův modul pružnosti, jenž máme zadán. Drát se přetrhne v okamžiku, kdy normálové napětí dosáhne meze pevnosti oceli  což nastane při teplotě  pro kterou bude platit vztah

Vidíme, že teplota přetržení drátu je nižší než teplota prostředí. To znamená, že se drát při chladnutí nepřetrhne.

b) Pro hledanou teplotu  musí platit, že normálové napětí dosáhne meze pevnosti právě ve chvíli, kdy se drát ochladí na teplotu okolí. To znamená, že bude v souladu s vzorci uvedenými v části a) platit vztah

- Určete, o kolik se prodlouží v důsledku působení tíhové síly svisle umístěná ocelová tyč o původní délce , když víte, že hustota oceli je  a její Youngův modul je .

ŘEŠENÍ: Nejprve určíme tíhovou sílu působící na danou tyč. S využitím vztahů pro hmotnost pomocí hustoty a objemu a pro objem tyče můžeme psát:

kde  je neznámý průřez tyče (uvažujeme, že objem se v důsledku působení tíhové síly podstatně nezmění). Pro normálové napětí v horní části tyče  v místě jejího zavěšení pak bude platit:

Musíme si však uvědomit, že toto normálové napětí nebude ve všech průřezech tyče stejné a bude se postupně zmenšovat směrem k dolnímu konci tyče (protože se započítá pouze tíhová síla působící pod daným průřezem). V důsledku toho bude na dolním konci tyče napětí dokonce nulové: Vzhledem k lineární závislosti můžeme uvažovat průměrné napětí v tyči jako průměr obou uvažovaných extrémů. Pro toto průměrné napětí tedy platí:

Toto průměrné napětí nyní můžeme použít v Hookově zákoně pro určení relativního prodloužení   a následně i skutečného prodloužení  Bude platit:

Vidíme, že prodloužení je prakticky zanedbatelné a činí pouze

- Můžeme změřit zvětšení průměru mosazného válečku způsobené zahříváním  teploty na teplotu  mikrometrem, který měří s přesností na 0,01 mm? Při teplotě byl průměr válečku . Koeficient teplotní roztažnosti mosazi je

ŘEŠENÍ: Musíme především zjistit, o jakou délku  se při uvažovaném zahřátí zvětší průměr válečku. K tomu použijeme známý vzorec pro délkovou roztažnost. Bude platit

Vidíme, že zvětšení průměru válečku při zahřátí je o něco větší než přesnost mikrometru. To znamená, že zvětšení můžeme daným mikrometrem změřit. Toto měření však nebude vzhledem k malému rozdílu mezi zvětšením průměru a přesností mikrometru příliš přesné.

- Za teploty  má předmět ze železa tvar krychle s délkou hrany a předmět ze zinku tvar kvádru s délkou dvou hran rovněž a délkou třetí hrany  Stanovte, za jaké teploty  budou mít obě dvě tělesa stejný objem. Koeficienty délkové roztažnosti jsou u železa  a u zinku

ŘEŠENÍ: Při zvýšení teploty se bude objem železného tělesa zvětšovat vzhledem k nižšímu koeficientu roztažnosti pomaleji než u zinku. V důsledku toho se objemy obou těles při určité teplotě  vyrovnají. K tomu, abychom zjistili, o jakou teplotu se jedná, musíme nejdřív stanovit koeficienty objemové roztažnosti u obou těles. Bude platit:

Nyní vyjdeme z rovnosti objemů obou těles a ze vzorců pro objemovou roztažnost. Platí:

Při výpočtu jsme použili vzorec pro objem krychle  a objem kvádru se dvěma shodnými hranami

Objemy obou těles se vyrovnají při teplotě .

- Benzen má při teplotě  hustotu  a teplotní součinitel objemové roztažnosti  Při této teplotě plave na jeho hladině dřevěné tělísko o hustotě  Při jaké teplotě začne dřevěné tělísko klesat ke dnu, je-li teplotní součinitel objemové roztažnosti dřeva

ŘEŠENÍ: Dřevěné tělísko se začne potápět ve chvíli, kdy jeho hustota bude větší než hustota benzenu. Našim hlavním úkolem je tedy nalezení vztahu popisujícího závislost hustoty dřeva a benzenu na změně teploty . Vyjdeme z definičního vztahu pro hustotu, využijeme známý vzorec pro objemovou roztažnost a uvážíme, že hmotnost se při změně teploty samozřejmě nemění. Bude tedy platit

Nyní musíme nalézt změnu teploty , při níž budou hustoty dřeva a benzenu stejné. Musí tedy platit rovnost  Po dosazení z výše uvedených vztahů již získáme rovnost, z níž postupnými úpravami vypočteme hledanou změnu teploty

,

Dřevěné tělísko tedy začne klesat ke dnu při teplotě