Příklady - teplotní roztažnost, Hookův zákon

- Můžeme změřit zvětšení průměru mosazného válečku způsobené zahříváním  teploty na teplotu  mikrometrem, který měří s přesností na 0,01 mm? Při teplotě byl průměr válečku . Součinitel teplotní roztažnosti mosazi je

ŘEŠENÍ: Musíme především zjistit, o jakou délku  se při uvažovaném zahřátí zvětší průměr válečku. K tomu použijeme známý vzorec pro délkovou roztažnost. Bude platit

Vidíme, že zvětšení průměru válečku při zahřátí je o něco větší než přesnost mikrometru. To znamená, že zvětšení můžeme daným mikrometrem změřit. Toto měření však nebude vzhledem k malému rozdílu mezi zvětšením průměru a přesností mikrometru příliš přesné.

2. Ocelová tyč má průřez  a její součinitel tepelné roztažnosti je . Tyč zahřejeme z teploty  na teplotu , a pak ji ochladíme na původní teplotu.  Spočtete, jakou nejmenší silou působící ve směru osy tyče je třeba tyč natahovat, aby se při ochlazení nezkrátila. Youngův model pružnosti, jenž pro jednoduchost pokládáme v uvažovaném teplotním intervalu za konstantní, je

ŘEŠENÍ:  Při ohřátí se tyč prodlouží, přičemž toto prodloužení je přímo úměrné změně teploty  podle vzorce

,

kde  je počáteční délka tyče. Po ochlazení na původní teplotu by se tyč chtěla opět zkrátit právě na svoji počáteční délku . Pokud tomu chceme zabránit, musíme tyč natahovat stejnou silou jako kdybychom ji chtěli natáhnout z délky  na délku . Podle Hookova zákona pro deformaci tahem je však síla nutná k relativnímu prodloužení tyče , jež je definováno vztahem , přímo úměrná tomuto prodloužení. Konstantou úměrnosti je přitom součin Youngova modelu pružnosti E, jehož hodnotu pro naši situaci máme uvedenu v zadání, a průřezu tyče . Matematicky můžeme Hookův zákon vyjádřit ve tvaru

Po dosazení za  již získáváme konečný vzorec pro sílu ve tvaru

Tyč musíme natahovat silou

3. Za teploty  má předmět ze železa tvar krychle s délkou hrany a předmět ze zinku tvar kvádru s délkou dvou hran rovněž a délkou třetí hrany  Stanovte, za jaké teploty  budou mít obě dvě tělesa stejný objem. Součinitele délkové roztažnosti jsou u železa  a u zinku

ŘEŠENÍ: Při zvýšení teploty se bude objem železného tělesa zvětšovat vzhledem k nižšímu součiniteli roztažnosti pomaleji než u zinku. V důsledku toho se objemy obou těles při určité teplotě  vyrovnají. K tomu, abychom zjistili, o jakou teplotu se jedná, musíme nejdřív stanovit součinitele objemové roztažnosti u obou těles. Bude platit:

Nyní vyjdeme z rovnosti objemů obou těles a ze vzorců pro objemovou roztažnost. Platí:

Při výpočtu jsme použili vzorec pro objem krychle  a objem kvádru se dvěma shodnými hranami

Objemy obou těles se vyrovnají při teplotě .

4. Ocelový drát byl při teplotě  upevněn mezi dvě pevné svorky. Teplota prostředí byla . Pevnost oceli je  Youngův modul pružnosti pro ocel je  a součinitel délkové roztažnosti oceli je

a) Přetrhne se drát dříve, než vychladne na teplotu prostředí?

b) Při jaké nejvyšší teplotě smí být drát napnut mezi svorky, aby se při chladnutí na teplotu okolí nepřetrhl?

Předpokládejte, že deformace je až do meze pevnosti pružná a platí pro ni Hookův zákon .

ŘEŠENÍ: a) Při ochlazování má drát tendenci se zkracovat, což však vzhledem k jeho upevnění mezi pevné svorky není možné. Důsledkem toho dochází s klesající teplotou k postupnému zvětšování normálového napětí v drátu, jež je v souladu s Hookovým zákonem pro pružné deformace úměrné relativnímu zkrácení drátu , k němuž by došlo, kdyby drát nebyl upevněn. Toto napětí závisí na teplotě drátu  vztahem

kde  je Youngův modul pružnosti, jenž máme zadán. Drát se přetrhne v okamžiku, kdy normálové napětí dosáhne meze pevnosti oceli  což nastane při teplotě  pro kterou bude platit vztah

Vidíme, že teplota přetržení drátu je nižší než teplota prostředí. To znamená, že se drát při chladnutí nepřetrhne.

b) Pro hledanou teplotu  musí platit, že normálové napětí dosáhne meze pevnosti právě ve chvíli, kdy se drát ochladí na teplotu okolí. To znamená, že bude v souladu s vzorci uvedenými v části a) platit vztah

5. Jak se změní hustota stříbra, která při teplotě  je  ochladíme-li stejný kousek stříbra na teplotu  Součinitel objemové teplotní roztažnosti stříbra je

ŘEŠENÍ: Využijeme vzorec udávající závislost hustoty na změně teploty, který odvodíme  v úloze 13 této sady příkladů. Podle tohoto vztahu můžeme psát

Hustota stříbra po ochlazení je

6. Určete, o kolik se prodlouží v důsledku působení tíhové síly svisle umístěná ocelová tyč o původní délce , když víte, že hustota oceli je  a její Youngův modul je .

ŘEŠENÍ: Nejprve určíme tíhovou sílu působící na danou tyč. S využitím vztahů pro hmotnost pomocí hustoty a objemu a pro objem tyče můžeme psát:

kde  je neznámý průřez tyče (uvažujeme, že objem se v důsledku působení tíhové síly podstatně nezmění). Pro normálové napětí v horní části tyče  v místě jejího zavěšení pak bude platit:

Musíme si však uvědomit, že toto normálové napětí nebude ve všech průřezech tyče stejné a bude se postupně zmenšovat směrem k dolnímu konci tyče (protože se započítá pouze tíhová síla působící pod daným průřezem). V důsledku toho bude na dolním konci tyče napětí dokonce nulové: Vzhledem k lineární závislosti můžeme uvažovat průměrné napětí v tyči jako průměr obou uvažovaných extrémů. Pro toto průměrné napětí tedy platí:

Toto průměrné napětí nyní můžeme použít v Hookově zákoně pro určení relativního prodloužení   a následně i skutečného prodloužení  Bude platit:

Vidíme, že prodloužení je prakticky zanedbatelné a činí pouze